ICS XX.XX

DB34

P XX

DB34/T XXXX-2016

安徽省地方标准

高速公路乳化沥青厂拌冷再生基层施工技术指南

Construction Technology Guide for Emulsified Asphalt Central Plant Cold Recycling Base of Highway

（征求意见稿）

安徽省质量技术监督局   发布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  录

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 再生沥青路面结构设计	7

5 材料要求	9

6 再生混合料组成设计和性能要求	14

7 施工准备	17

8 厂拌乳化沥青冷再生混合料施工	19

9 施工质量管理和检查验收	22

附录A	25

A.1 RAP原材料	25

A.2乳化沥青	25

A.3 碎石原材料	26

A.4水泥	26

A.5水	27

附录B	28

B.1冷再生沥青混合料的人工配制	28

B.2冷再生沥青混合料的压实成型	28

B.3冷再生沥青混合料的脱模	28

附录C	29

C.1冷再生沥青混合料的人工配制	29

C.2冷再生沥青混合料的压实成型	29

C.3冷再生沥青混合料的脱模	29

附录D	30

D.1 一般规定	30

D.2 试验方法	30

附录E	31

附录F	32

F.1 一般规定	32

F.2 确定工程设计级配范围	32

F.3 材料选择与准备	32

F.4 矿料级配设计	32

F.5 确定最佳含水率	32

F.6 确定最佳乳化沥青用量OEC	32

附录G	34

G.1 一般规定	34

G.2 确定工程设计级配范围	34

G.3 材料选择与准备	34

G.4 矿料级配设计	34

G.5 确定最佳含水率	34

G.6 确定最佳乳化沥青用量OEC	34

附录H	36

H.1 一般规定	36

H.2 试验方法	36

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省交通运输厅提出并归口。

本标准主要起草单位：安徽省交通控股集团有限公司。

本标准参与起草单位：山东省交通科学研究院、合肥工业大学。

本标准主要起草人：

高速公路乳化沥青厂拌冷再生基层施工技术指南

1 范围

本规程规定了乳化沥青冷再生混合料材料与结构的设计方法、指标、技术要求、施工工艺、质量控制以及验收方法和标准。

本规程乳化沥青冷再生混合料作为沥青路面基层，适用于各种养护、改扩建及新建沥青路面工程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用和文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG F40-2004    公路沥青路面施工技术规范

JTJ 034-2000     公路工程基层施工技术规范

JTG E20-2011    公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42-2005    公路工程集料试验规程

JTG D50-2006    公路沥青路面设计规范

JTG F80/1-2004   公路工程质量检验评定标准(第一册土建工程)

JTG H20-2007    公路技术状况评定标准

JTG Hl0-2009    公路养护技术规范

JTG H30-2004    公路养护安全作业规程

JTJ 073.2-2001    公路沥青路面养护技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 术语

下列术语适用于本文件。

3.1.1

回收沥青路面材料 reclaimed asphalt pavement (RAP)

经铣刨或挖除沥青路面所得的回收材料，统称为回收沥青路面材料（RAP）。厂拌冷再生方法将RAP料运回拌合场集中处理后再用，通常经筛分分成2-4档规格的筛分料，一般筛分为0-9.5mm和9.5-31.5mm两档规格，或者0-4.75mm、4.75-9.5mm和9.5-31.5mm三档规格，或者0-4.75mm、4.75-9.5mm、9.5-19mm和19-31.5mm四档规格。

3.1.2

厂拌冷再生cold recycling in plant

将回收沥青路面材料（RAP）运至拌和厂（场、站），经筛分，以一定比例与新集料、沥青类再生结合料、活性填料（水泥、石灰）、水等进行常温拌和，常温铺筑形成路面结构层的沥青路面再生技术。

3.1.3

乳化沥青emulsified asphalt

道路石油沥青与水在乳化剂、稳定剂等的作用下，经胶体磨进行乳化加工制得的均匀沥青乳液。

3.1.4

乳化沥青厂拌冷再生central plant cold recycling by emulsified asphalt

用乳化沥青作为沥青再生结合料对回收沥青材料（RAP）用厂拌方式进行冷再生的技术。

3.1.5

乳化沥青冷再生混合料 emulsion cold recycled mixture

用乳化沥青、RAP料、集料、填料、水和添加剂等按一定比例拌和所形成的沥青混合料。

3.1.6

乳化沥青冷再生（结构）层 emulsion cold recycled structure layer

是指乳化沥青冷再生混合料经常温铺筑、碾压成型、自然养生后，形成具有足够弹性模量和耐久性能的柔性路面结构层。乳化沥青冷再生层开放交通的时间的长短依工程所处环境

的不同而变化，通常在气温为25℃的干燥天气下可以在2-7天时后开放交通。

3.1.7

回收沥青路面材料（RAP）级配 graduation of RAP

将风干或烘干至恒重的回收沥青路面材料（RAP）进行筛分试验测得的级配。分为干筛级配和湿筛级配。

3.1.8

回收沥青路面材料（RAP）矿料级配 graduation of aggregate in RAP

用抽提或燃烧法除去回收沥青路面材料（RAP）中的沥青材料得到的矿料级配。

3.1.9

再生混合料级配 graduation of recycled mixture

指回收沥青路面材料（RAP）与新矿料（包括矿粉和水泥）的合成级配。

3.1.10

再生混合料骨料级配 aggregate graduation of recycled mixture

指再生混合料经抽提或燃烧后的矿料级配。

3.1.11

回收沥青路面材料（RAP）掺配比 percentage of RAP in recycled mixture

回收沥青路面材料（RAP）占再生混合料矿料总质量的百分比。

3.1.12

总含水率 total water content

冷再生混合料中的水，包括乳化沥青中的水、外掺水、矿料和回收沥青路面材料（RAP）中的水占固体，包括矿料、回收沥青路面材料（RAP）、水泥、矿粉等的质量百分比。

3.1.13

最佳液体含量 optimum liquid content

当某一外加水量下的冷再生混合料的成型密度最大时，这一含水量称为最佳外加水量。最佳外加水量与此时乳化沥青掺量的和称为最佳液体含量。

3.1.14

最佳乳化沥青掺量 optimum emulsion content

在这乳化沥青掺量下，其混合料的体积性能、力学性能等综合最佳，称此乳化沥青掺量为最佳乳化沥青掺量。

3.1.15

添加剂 additive agent

在冷再生混合料中用以提高沥青粘附性、调节乳化沥青破乳时间等作用的各类物质总称。

3.1.16

破乳时间emulsion breaking time

冷再生混合料从拌合至混合料表面用吸水纸轻压后看不到褐色斑点的时间。混合料在这时间内粘聚力变化较小，沥青微粒仍处于被乳化稳定状态沥青粘性还未被激发，当破乳后沥青粘性迅速提高，混合料粘聚力迅速增大。

3.1.17

可摊铺压实时间 paving and rolling time

冷再生混合料从开始拌和至乳化沥青破乳和水泥初凝前的时间，这段时间内混合料的粘聚力增长缓慢，可有效地完成摊铺压实。

3.1.18

自然养生时间 natural curing age

是指冷再生混合料从碾压后在自然条件下养生的时间，期间其粘聚力逐渐增长，但混合料强度还不足以承受大交通量的压力，宜控制通行。当可钻出完整芯样或总含水量小于2%

时，称为养生时间结束，并成为可以进行上一层施工的必要条件。

3.1.19

冷再生混合料压实度 degree of compaction of cold recycling mixture

施工现场湿毛体积密度与试验室标准湿毛体积密度的比称为压实度。冷再生混合料现场毛体积密度通过灌砂法测定，必须在再生层压实后立即进行，试验室标准湿毛体积密度通过体积法测定（参照附件D）。

3.1.20

冷再生混合料总沥青含量 total asphalt content

冷再生混合料沥青量占固体，包括矿料、回收沥青路面材料（RAP）、水泥、矿粉等的质量百分比，称为总沥青含量。

- 3.2 符号及代号

本指导书各种符号、代号以及意义见表3.2。

表3.2 符号及代号

| 编号 | 符号及代号 | 意 义 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | RAP | 回收沥青路面材料 |
| 3.2.2 | CR | 冷再生 |
| 3.2.3 | CPCR | 厂拌冷再生 |
| 3.2.4 | ECPCR | 乳化沥青厂拌冷再生 |
| 3.2.5 | TSR | 冻融劈裂强度比 |
| 3.2.6 | OLC | 最佳液体含量 |
| 3.2.7 | OEC | 最佳乳化沥青掺量 |

4 再生沥青路面结构设计

- 4.1 原路面调查与分析

4.1.1 路段基础数据的收集

根据再生方案需要，对以下部分或全部数据进行收集：

4.1.1.1 收集待再生路段属性基础数据，包括公路等级、设计标准、原路面结构、几何线性等。

4.1.1.2 收集待再生路段养护管理数据，包括养护历史、近5 年的路况检测数据等。

4.1.1.3 收集待再生路段交通状况信息，包括历年交通量、轴载组成情况等。

4.1.1.4 收集待再生路段的建设条件数据，包括气候条件、地形地貌、水文地质条件等。

4.1.1.5 收集待再生路段相关价格参数，包括工程材料单价、人工费、机械设备条件等。

4.1.2 原路面技术状况检查和检测

根据再生方案需要，对以下部分或全部内容进行检测：

4.1.2.1路面损坏，包括各种路面损坏的位置、形态、严重程度等。宜通过人工方式进行调查。

4.1.2.2路面内部结构状况，包括结构损坏类型、病害层位、病害严重程度、层间连接状况、结构层材料性能指标等。可通过探坑开挖、钻芯取样等方式进行检查。

4.1.2.3路面各结构层厚度及结构层内部破损检测。通过3D雷达进行检测和分析。

4.1.2.4原路面结构参数，包括路基顶面当量回弹模量、基层顶面当量回弹模量、路表当量回弹模量等。可通过承载板试验、动力贯入锥触探、弯沉盆反算等方法检测。

4.1.2.5路基路面排水状况，包括路表排水设施状况、结构内部排水状况、地下排水状况等。可通过人工调查、渗水仪检测等方法检查。

4.1.2.6原路面宏观技术指标，包括PCI、PSSI、RQI、SRI、RDI 等。

4.1.3 对原路面材料进行取样和检测，取样方法按照附录A 进行。

4.1.4 对交通状况、路面技术状况、路面病害、结构强度、材料性能、排水状况、路基稳定性等数据进行系统深入分析，为再生设计提供依据。

- 4.2 结构层设计

4.2.1沥青冷再生路面结构由沥青面层（磨耗层）、沥青冷再生层、剩余路面结构层（包括原有路面的部分基层、底基层、垫层和路基等）等多层结构组成。再生层应具有足够的强度和稳定性，主要起承重和抗疲劳的作用，可以为单层或双层。当再生层用于三、四级公路沥青路面的上面层时，应采用稀浆封层或碎石封层或微表处或超薄罩面等做上封层。当再生层作基层或下面层时，沥青面层与沥青冷再生层之间也应设置封层。封层建议采用橡胶沥青碎石封层。

4.2.2 沥青冷再生层的下承层应当具有良好的承载能力，当下承层不满足设计承载力要求时，必须进行补强处理。

4.2.3 沥青面层类型应与公路等级、使用要求、交通条件相适应，沥青面层宜选用密级配的材料或通过设置防水层起到隔水作用。

- 4.3 结构设计方法及推荐结构形式

4.3.1沥青冷再生路面结构可按JTG D50-2006 中改建路面结构厚度的设计方法进行。其中路面结构类型系数Ab 取值为1.6。

4.3.2 对沥青冷再生层的抗拉强度结构系数， 按式（ 4.3.2 ） 计算：

（ 4.3.2 ）

式中：Ac－公路等级系数，高速公路、一级公路为1.0，二级公路为1.1，三、四级公路为1.2；Ne—设计年限内一个车道累计当量轴次（次/车道）。

4.3.3 沥青冷再生材料的极限劈裂强度σS ，系指15℃时的极限劈裂强度。

4.3.4 沥青路面冷再生结构组合设计的初拟建议，按表4.3.4进行确定。

表4.3.4 沥青路面冷再生结构组合设计

| 交通等级 | 沥青面层 |  | 冷再生层厚度（cm） | 下承层强度E0（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推荐厚度（cm） | 最小厚度（cm） |  |  |
| 特重交通及以上 | 15-22 | 12 | 15-30 | ≥250 |
| 重交通 | 12-18 | 10 | 12-25 | ≥200 |
| 中等交通 | 6-12 | 5 | 10-25 | ≥150 |
| 轻交通 | ≥3 或者采用微表处、稀浆封层、超薄罩面、碎石封层等磨耗层 |  | 10-20 | ≥100 |

注1：下承层结构强度不满足要求的可以采用水泥或石灰稳定冷再生进行处治，处治层推荐厚度14～20cm。

注2：对于特重交通或重交通道路，沥青面层宜采取技术措施提高抗车辙能力。

4.3.5 再生混合料设计参数值

4.3.5.1 沥青路面结构设计中，再生层材料的设计参数应采用工程实际使用材料的实测参数。

4.3.5.2 路面结构设计时，在尚无试验数据情况下，可参照以下规定确定设计参数。

4.3.5.3 使用乳化沥青厂拌冷再生混合料的动态回弹模量（20℃，10HZ）介于3500～6500MPa。

5 材料要求

- 5.1 一般规定

5.1.1 用于乳化沥青冷再生混合料的原材料有：RAP、乳化沥青、集料、水泥、矿粉和水等。

5.1.2 使用的各种材料运至现场后应进行质量检验，经评定合格后方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场试验。

- 5.2 回收沥青路面材料（RAP）

5.2.1 路面铣刨前应结合原路建设历史和养护历史，尤其是路面结构形式、路面厚度、维修记录划分为若干子段落，分段铣刨，分开堆放，分别检测，不得混杂。

5.2.2 经筛分的RAP检测项目与质量要求见表5.2.2。

表5.2.2 RAP检测项目与质量要求

| 材料 | 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAP | 各档RAP筛分料重量比 | 实测 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ E20） |
|  | 含水率 | <2% |  |
|  | 各档RAP级配 | 实测,其中10-30mm9.5mm通过率不大于20% |  |
|  | 半刚性基层材料混入率 | < 2% |  |
|  | RAP沥青含量 | ≥ 3% |  |
|  | 砂当量（%） | ≥ 55 |  |
| 回收的沥青 | 针入度（25℃） | 实测 | 燃烧法 阿普森或旋转回收法 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ E20） |
|  | 动力粘度（60℃） | 需要时 |  |
|  | 延度（25℃） | 需要时 |  |
|  | 软化点 | 需要时 |  |
|  | PG等级 | 需要时 |  |

5.2.3路面铣刨过程中要求铣刨机在作业时的行走速度以2～4m/min为宜，同时铣刨机的刀头磨损严重时应及时更换，以免铣刨料中大块的团料过多而粉料过少。宜采取沥青层全厚铣刨方式，有利于混合料均匀性。

- 5.3 道路石油沥青

5.3.1再生混合料使用的道路石油沥青选用70号A级或者90号A级作为乳化用基质沥青，其技术要求应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的规定。

5.3.1 70号A级道路石油沥青技术要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5S，100g） | 0.1mm | 60-80 | T0604 |
| 针入度指数PI |  | (-1.5)-(+1.0) | T0604 |
| 软化点（R&B）≥ | ℃ | 45 | T0606 |
| 60℃动力粘度≥ | Pa·s | 160 | T0620 |
| 10℃延度≥ | cm | 25 | T0605 |
| 15℃延度≥ | cm | 100 | T0605 |
| 蜡含量≤ | % | 2.2 | T0615 |
| 闪点≥ | ℃ | 260 | T0611 |
| 溶解度≥ | % | 99.5 | T0607 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 | T0603 |
| TFOT或RTFOT后质量变化≤ | % | ±0.8 | T0610或T0609 |
| 残留针入度比（25℃）≥ | % | 61 | T0604 |
| 残留延度（10℃）≥ | cm | 6 | T0605 |

5.3.2 90号A级道路石油沥青技术要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5S，100g） | 0.1mm | 60-80 | T0604 |
| 针入度指数PI |  | (-1.5)-(+1.0) | T0604 |
| 软化点（R&B）≥ | ℃ | 44 | T0606 |
| 60℃动力粘度≥ | Pa·s | 140 | T0620 |
| 10℃延度≥ | cm | 30 | T0605 |
| 15℃延度≥ | cm | 100 | T0605 |
| 蜡含量≤ | % | 2.2 | T0615 |
| 闪点≥ | ℃ | 245 | T0611 |
| 溶解度≥ | % | 99.5 | T0607 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 | T0603 |
| TFOT或RTFOT后质量变化≤ | % | ±0.8 | T0610或T0609 |
| 残留针入度比（25℃）≥ | % | 57 | T0604 |
| 残留延度（10℃）≥ | cm | 8 | T0605 |

注：针入度指数PI、60℃动力粘度和10℃延度可作为选择性指标，可不作为施工质量检验指标。

其等级选择应根据当地环境和RAP的老化程度等有关，选用的沥青应具有良好的可乳化能力。

- 5.4 乳化沥青

5.4.1 厂拌冷再生应采用慢裂BC-1阳离子乳化沥青。

5.4.2 对于轻交通用乳化沥青材料性能应满足表5.4.2的质量要求。并应根据公路等级、气候条件、交通状况、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法、当地的使用经验，以及RAP沥青老化情况等，确定乳化沥青的技术性能指标。

表5.4.2 轻交通用冷再生乳化沥青质量要求

| 检测项目 |  | 技术规格 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速率 |  | 慢裂或中裂 | T 0658-1993 |
| 电荷 |  | 阳离子(+) | T 0653-1993 |
| 筛上剩余量（1.18mm），% |  | ≤0.1 | T 0652-1993 |
| 标准黏度C25.3，s |  | 10-60 | T 0621-1993 |
| 恩格拉黏度E25 |  | 2-30 | T 0622-1993 |
| 蒸发 残留物 | 残留物含量，% | ≥62 | T 0651-1993 |
|  | 针入度（25℃），1/10mm | 50-150 | T 0604-2011 |
|  | 软化点，℃ | ≥46 | T 0606-2011 |
|  | 延度（15℃），cm | ≥40 | T 0605-2011 |
|  | 溶解度（三氯乙烯），% | ≥97.5 | T 0607-2011 |
| 与粗集料的裹覆性，裹覆面积，% |  | ≥4/5 | T 0654-2011 |
| 与粗、细粒式集料拌和试验 |  | 均匀 | T 0659-1993 |
| 常温 贮存稳定性 | 1d，% 5d，% | ≤1 ≤5 | T 0655-1993 |

注： * 粒子电荷如果规范方法测定时显示不明显，可通过测定其PH值作为补充试验，阳离子要求PH值不大于5.0，本项目要求不大于3.0；

**恩格拉粘度与赛波特粘度指标任选其一检测。

5.4.3对于重交通及以上等级用乳化沥青材料性能应满足表5.4.3的质量要求，此乳化沥青为改性乳化沥青。并应根据公路等级、气候条件、交通状况、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法、当地的使用经验，以及RAP沥青老化情况等，确定乳化沥青的技术性能指标。

表5.4.3 重交通及以上等级用冷再生改性乳化沥青质量要求

| 检测项目 |  | 技术规格 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速率 |  | 慢裂或中裂 | T 0658-1993 |
| 电荷 |  | 阳离子(+) | T 0653-1993 |
| 筛上剩余量（1.18mm），% |  | ≤0.1 | T 0652-1993 |
| 标准黏度C25.3，s |  | 10-100 | T 0621-1993 |
| 恩格拉黏度E25 |  | 4-30 | T 0622-1993 |
| 蒸发 残留物 | 残留物含量，% | ≥60 | T 0651-1993 |
|  | 针入度（25℃），1/10mm | 50-150 | T 0604-2011 |
|  | 软化点，℃ | ≥48 | T 0606-2011 |
|  | 延度（15℃），cm | ≥100 | T 0605-2011 |
|  | 溶解度（三氯乙烯），% | ≥97.5 | T 0607-2011 |
| 与粗集料的裹覆性，裹覆面积，% |  | ≥4/5 | T 0654-2011 |
| 与粗、细粒式集料拌和试验 |  | 均匀 | T 0659-1993 |
| 常温 贮存稳定性 | 1d，% 5d，% | ≤1 ≤5 | T 0655-1993 |

注： * 粒子电荷如果规范方法测定时显示不明显，可通过测定其PH值作为补充试验，阳离子要求PH值不大于5.0；

**恩格拉粘度与赛波特粘度指标任选其一检测。

改性乳化沥青主要采用SBR胶乳进行改性，建议将胶乳掺加如皂液中生产改性乳化沥青。

5.4.4 乳化沥青配方应根据集料和RAP料活性及使用条件经试验后确定。不同来源的集料和RAP料的化学活性差异较大，必须针对性进行乳化剂选型和乳化沥青配方设计。乳化沥青的破乳速度、粘度、与粗集料的粘附性、拌合试验与所使用的集料和RAP料有关，应采用工程实际集料和RAP料进行试验，并根据工程实际和气候条件进行调整。

5.4.5 乳化沥青应在常温下储存和使用，使用温度不宜超过60℃，使用时可对泵阀等处进行局部加热，当正常运转后应关闭加热。当气温低于0℃储存时，需对乳化沥青保温，并可用低温导热油（油温低于90℃）进行加热保温，加热后的乳化沥青温度宜保持在20-60℃，确保乳化沥青的低温储存稳定性。

5.4.6 乳化沥青存放宜保持适当搅拌，通常每天搅拌一次，每次30-60min，搅拌速度30-45次/min为宜。确保贮存期乳化沥青不离析、不沉淀。

5.4.7 乳化沥青粒径有以下建议：乳化沥青粒径最大不超过15μm，粒径90%分布在10μm下，粒径分布曲线以正态分布为佳。

- 5.5粗集料

5.5.1 粗集料应洁净、干燥、表面粗糙，符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）4.8的质量要求。

表5.5.1 粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 | % | 28 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 30 | T0317 |
| 表观相对密度，，不小于 | t/m3 | 2.50 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 3.0 | T0304 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | T0314 |
| 针片状，不大于 | % | 15 | T0312 |
| 水洗法 <0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | T0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 5 | T0320 |
| 与沥青粘附性，不低于 |  | 4 | T0616 |

注：坚固性试验可根据需要进行。

5.5.2 集料一般采用10-20mm、10-25mm、10-30mm、20-30mm或15-25mm规格石灰岩机轧碎石，不宜采用破碎砾石。其粒径规格宜按表5.6.2的规定生产和使用。

表5.5.2 粗集料规格

| 规格名称 | 公称粒径 （mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S7 | 10-30 | 100 | 90-100 | - | - | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S8 | 10-25 |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S9 | 10-20 |  |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
|  | 15-25 |  | 100 | 90-100 |  | 0-15 |  | 0-5 |  |  |
|  | 20-30 | 100 | 90-100 |  | 0-15 |  |  | 0-5 |  |  |

- 5.6细集料

5.6.1 细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合表5.7.1的规定。细集料的洁净程度以砂当量（适用于0~4.75mm）或亚甲蓝值（适用于0~2.36mm或0~0.15mm）表示。

表5.6.1 细集料质量要求

| 项目 |  | 单位 | 高速公路、 一级公路 | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 不小于 |  | t/m3 | 2.50 | 2.45 | T0328、T0329 |
| 坚固性（>0.3mm部分）不小于 |  | % | 12 | — | T0340 |
| 砂当量 不小于 |  | % | 65 | 60 | T0334 |
| 亚甲蓝值 不小于 |  | g/kg | 2.5 | -- | T0349 |
| 塑性指数 不大于 |  | % | 4 | 4 | T0118、T0119 |
| 棱角性 | 流动时间法 不小于 | s | 30 | 30 | T0345 |
|  | 间隙率法 不小于 | % | 42 | 42 | T0344 |

注：坚固性试验可根据需要进行，棱角性可选用流动时间法或间隙率法中的一种。

5.6.2 石屑是采石场破碎石料时通过4.75mm或2.36mm的筛下部分，采石场在生产石屑的过程中应具备抽吸设备，杜绝覆盖层或夹层的泥土混入石屑中。石屑生产规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的要求。

5.7.3 机制砂宜采用专用的制砂机制造，并选用优质石料生产，其级配应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）S16的要求。

- 5.7水泥

5.7.1 水泥作为活性添加剂，宜采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级可选择32.5或42.5，一经确定不宜更换，否则应重新试验。宜选购散装水泥方便使用。

5.7.2 水泥的初凝时间宜在3h以上，终凝时间应在6h以上18h以下，不应使用快硬水泥、早强水泥。水泥应疏松、干燥、无聚团、结块、受潮变质。水泥其它的质量技术指标还应满足表5.8.2《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30）重交通路面要求。

表5.7.2 水泥质量技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出磨时安定性 | - | 合格 | 雷氏夹或蒸煮法 |
| 细度（80μm） | % | ≤10 | T0502 |
| 密度 | Kg/m3 |  |  |
| 初凝时间 | min | ≥180 | T0505 |
| 终凝时间 | min | ≥360 ≤1080 | T0505 |

- 5.8填料

应采用石灰岩等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净。矿粉质量要求应满足表5.8.1《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）4.10的要求。

表5.8.1 矿粉质量技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 | t/m3 | ≥2.50 | T0352 |
| 含水量 | % | ≤1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围 <0.6mm <0.15mm <0.075mm | % % % | 100 90-100 75-100 | T0351 |
| 外观 | - | 无团粒结块 |  |
| 亲水系数 | - | <1 | T0353 |
| 塑性指数 | % | <4 | T0354 |

- 5.9水

应洁净，不含油污、泥和有机物等其它杂质的可饮用水。

6 再生混合料组成设计和性能要求

- 6.1 一般规定

6.1.1 本方法适用于高速公路路面下面层、基层、底基层及以下层位的乳化沥青厂拌冷再生混合料的配合比设计，其他层位可参考执行。

6.1.2 为了确保混合料室内成型与施工压实的相似性，本方法采用旋转压实成型试件；并且为了减少试验的误差，采用150mm的试模，旋转压实次数采用50次。

6.1.3 所有的原材料应具有代表性，RAP料应为代表性路段上取样并在后场筛分处理后的材料，宜从筛分后料堆上取样；水泥应为符合要求的待用产品；水应与施工时将用的水源相同，不宜用自来水代替，否则应注明。通常一次配合比设计所需的混合物总量应不少于500kg，并应一次备齐。

6.1.4乳化沥青厂拌冷再生混合料配合比表述方法：RAP料、新集料、矿粉、水泥（统称为固体部分）为100%，并参与级配设计；乳化沥青含量为乳化沥青添加量与固体部分之比；加水量为外加水量与固体部分之比。例如 0-10RAP：10-30RAP：新集料：矿粉：水泥：水：乳化沥青=38：47：12：2：1：2：4 ，则0-10RAP掺量为38%，10-30RAP掺量为47%，新集料掺量为12%，矿粉掺量为2%，水泥掺量为1%，加水量为2%，乳化沥青掺量为4%。

6.1.5 沥青冷再生混合料设计应按以下3个阶段进行：

——目标配合比设计阶段；

——试验路试验验证阶段；

——生产配合比调整阶段。

- 6.2乳化沥青冷再生混合料性能要求

6.2.1 使用乳化沥青作为再生结合料的冷再生混合料，按照本细则附录F进行混合料设计。

6.2.2 乳化沥青冷再生混合料设计级配范围宜满足表6.2.2 的要求。

表6.2.2 乳化冷再生工程设计级配

| 筛孔尺寸 (mm) | 各筛孔的通过率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗粒式 | 中粒式 | 细粒式A |
| 31.5 | 100 |  |  |
| 26.5 | 90-100 | 100 |  |
| 19.0 | 75-95 | 90-100 | 100 |
| 13.2 | 60-80 | 75-90 | 90-100 |
| 9.5 | 40-70 | 60-80 | 60-80 |
| 4.75 | 25-60 | 35-65 | 45-75 |
| 2.36 | 15-45 | 20-50 | 25-55 |
| 0.3 | 3-20 | 3-21 | 6-25 |
| 0.075 | 1-7 | 2-8 | 2-9 |

6.2.3乳化沥青冷再生混合料配合比设计推荐采用旋转压实法，旋转压实的参数设定为：压力：600kPa，角度：1.25°，沥青混合料技术要求应符合下表的规定，并应具有良好的施工性能。

表6.2.3 乳化冷再生工程控制指标

| 试验项目 |  |  | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件成型方式（SuperpaveTM旋转压实仪） |  |  | 旋转压实50次 |  |  |  |
| 空隙率，% |  |  | 8-14 |  |  |  |
| 劈裂试验（15℃） | 劈裂强度（MPa） 不小于 |  | 层位 | 重交通及以上等级 |  | 其他交通等级 |
|  |  |  | 基层 | 0.55 |  | 0.45 |
|  | 干湿劈裂强度比（%） 不小于 |  | 75 |  |  |  |
| 冻融劈裂强度比TSR（%） 不小于 |  |  | 70 |  |  |  |
| 动稳定度（车辙）（次/mm）不小于 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 抗松散试验（25℃） |  | 松散损失率，% |  |  | ≤3 |  |
| 低温弯曲试验（-10℃） |  | 破坏应变，με |  |  | ≥1500 |  |

注: 1.空隙率宜控制在13%以内。

2.抗松散试验和低温弯曲试验对工程不作要求，可用于评价乳化沥青质量。

3.抗松散试验和低温弯曲试验只适用于下面层。

4.用于重交通及以上交通等级公路沥青面层时，应检验冷再生混合料的动稳定度。按照T0703（JTG E20）轮碾法成型80mm 厚的冷再生混合料车辙板块试件，碾压完成后迅速将试件放置到60℃鼓风烘箱中48 小时，养生结束后常温放置24小时后，然后按照T0756（JTG E20）的方法进行动稳定度试验。

5.用于下面层时乳化沥青采用改性乳化沥青。

6.2.5 乳化沥青冷再生混合料中，乳化沥青添加量折合成纯沥青后占混合料其余部分干质量的百分比一般为1.8％～3.5％，水泥等活性填料剂量不应超过2.0％。

- 6.3乳化沥青冷再生混合料配合比设计

6.3.1 RAP的0.075 mm筛孔通过率很低，应适当添加矿粉来调整冷再生混合料的级配。

6.3.3 RAP级配不能满足工程设计级配范围要求或冷再生混合料高稳定性能不能满足要求时，可以适当添加粗集料，通常添加10%～15%（质量比）的10～30mm/10-20mm碎石集料。若拌合设备缺少矿粉仓，可适当添加0-3mm细集料。

6.3.4 配合比设计步骤如图6.3.4所示，详细的配合比设计方法详见附录F和附录G。

图6.3.4 厂拌冷再生混合料配合比设计流程图

7 施工准备

- 7.1一般规定

7.1.1 乳化沥青冷再生施工设备主要有：RAP筛分设备、拌和设备及运输、现场摊铺碾压设备，并配置相应的辅助设备。

7.1.2 乳化沥青冷再生拌和设备使用前须进行调试，标定计量系统，保证生产和现场施工设备完好。

7.1.3 乳化沥青冷再生生产和施工工艺复杂，须按照要求将设备配置到位，拌和设备的生产能力应与摊铺设备生产能力一致。

- 7.2 再生拌和设备计量标定

7.2.1 再生拌和设备在以下情况下都必须计量标定，并应每半年校正一次。

7.2.2 计量标定的目的是确保室内标准配比在生产中的准确放大，标定时应不小于三个点，每个点不小于三次。RAP料、矿料标定时应预知其含水量，确保标定曲线为干料质量。

- 7.3 铣刨料获取工艺确定

7.3.1根据铣刨机械的差别，选取至少三个铣刨速度进行铣刨施工，对获取的铣刨料进行烘干筛分，最终选取级配最佳的铣刨速度为铣刨料最佳生产速度。

- 7.4混合料施工设备

7.4.1 运输车辆

7.4.1.1 混合料运输应采用车况良好，有金属底板的自卸槽斗车辆，宜采用20-30吨自卸车，卸料倾角宜大于35度。不宜采用超高超长等改装车辆。

7.4.1.2 未装料前，车槽内应保持洁净，不得沾有杂物，并对车厢用隔离剂（建议用植物油）均匀喷洒，但不得有积液。运输车辆须备有覆盖设备，车槽四角应密封坚固。

7.4.2 摊铺机械

7.4.2.1 厂拌冷再生沥青混合料摊铺设备应采用热拌沥青混合料履带式摊铺机，安装有可调的活动熨平板或整平组件。摊铺机应有振动夯锤或可调整振幅的振动熨平板的组合装置，夯锤与振动熨平板的频率，应能各自单独调整，调整原则为：都要调整至额定震动频率的60%以上。

7.4.2.2 摊铺机应配备熨平板自控装置，传感器可通过基准线自动发出信号来操纵熨平板，使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度和平整度。

7.4.3 压实设备

7.4.3.1 应配有轮胎式、单钢轮振动式和双钢轮振动式压路机。

7.4.3.2 轮胎式压路机单轮配重应不少于3t，轮胎气压不小于0.8MPa，一般可选择徐工XP301或戴拉派克CP271压路机。

7.4.3.3 采用16-24t单钢轮振动式压路机，激振力应大于30t，激震频率不小于25HZ。

7.4.3.4 采用10-13t双钢轮振动式压路机。

- 7.5 试验仪器

7.5.1.1 试验仪器应按需配置，与热拌和乳化沥青现有试验设备进行统筹使用。其基本配制清单见表7.5.1.1，且不得少于设备基本清单数量。

表7.5.1.1 试验仪器基本配置

|  | 材料类型 | 试验仪器 | 最低数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化沥青 | 离子电荷装置 | 1 |
| 2 |  | 乳化沥青储存稳定性试验管 | 4 |
| 3 | 沥青 | 全自动沥青软化点试验仪 | 1 |
| 4 |  | 沥青延度仪 | 1 |
| 5 |  | 针入度试验仪 | 1 |
| 6 | RAP、集料 | 方孔集料标准筛 | 1 |
| 7 |  | 电子天平，10kg/0.1g | 1 |
| 8 |  | 震摆筛选机 | 1 |
| 9 | 混合料 | 电热鼓风干燥箱 | 4 |
| 10 |  | 沥青混合料搅拌机 | 1 |
| 11 |  | 马歇尔大型电动击实仪 | 1 |
| 12 |  | 旋转压实仪 | 1 |
| 13 |  | 电动脱模仪 | 1 |
| 14 |  | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 1 |
| 15 |  | 标准恒温水浴 | 2 |
| 16 |  | 劈裂夹具 | 1 |
| 17 |  | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | 1 |
| 18 |  | 车辙试验机 | 1 |
| 19 |  | 车辙试验成型仪 | 1 |
| 20 |  | 沥青抽提仪或燃烧仪 | 1 |
| 21 |  | 水泥含量滴定装置 | 1 |
| 22 |  | 电子天平 | 4 |
| 23 |  | 浸水天平 | 1 |
| 24 |  | 扫刷试验仪 | 1 |
| 25 |  | UTM试验机 | 1 |
| 26 | 路面现场 | 路面回弹弯沉仪 | 1 |
| 27 |  | 灌砂筒一套 | 1 |
| 26 |  | 三米直尺 | 1 |
| 27 |  | 150mm钻孔取芯机 | 1 |

8 厂拌乳化沥青冷再生混合料施工

- 8.1一般规定

8.1.1 冷再生沥青混合料应避免雨天摊铺。当路面滞水或潮湿时，应暂停施工。

8.1.2 冷再生沥青混合料宜在较高的温度条件下施工，当气温或下承层表面温度低于10℃时不宜进行厂拌冷再生施工。

8.1.3 冷再生施工前，必须通过FWD对路面的基本承载能力进行评价，通过力学计算手段验证厂拌冷再生路面结构弯沉及层底拉应力是否能满足设计要求。

8.1.4 冷再生混合料生产前，必须确认厂拌再生设备、摊铺及碾压设备、试验仪器和人员以及其他施工准备完全到位。

8.1.5 冷再生层单层压实厚度不宜大于20cm，且不宜小于6cm。

8.1.6 用于高速公路和一级公路时，最大工作宽度应不低于3.75m；用于其它等级道路时，最大工作宽度应不小于2.0m。

8.1.7 厂拌冷再生机的铣刨深度、宽度应可调节。

8.1.8 厂拌冷再生层铺筑后，其上应铺筑热沥青封层。

- 8.2再生作业

8.2.1 厂拌冷再生作业流程如图8.2.1所示。

图8.2.1 厂拌冷再生施工工艺流程图

8.2.2 对原路面用清扫车、森林灭火鼓风机将浮尘吹净或人工清扫，确保表面层无污染，表面干净、无灰尘和杂物。

8.2.3根据室内配合比设计确定的水泥用量和添加的新集料用量，并根据施工采用的厂拌冷再生机组，确定水泥和新集料的合适添加方式。

8.2.4综合考虑施工季节、气候条件、再生作业宽度、施工机械和运输车辆的效率和数量、操作熟练程度、水泥终凝时间等因素，综合确定每个作业段的长度。

8.2.5在施工起点处将施工机具按照施工流程顺次连接，注意管路的连通。

8.2.6启动施工设备，对旧沥青路面进行再生，再生机施工速度宜为4-10m/min。

8.2.7单幅再生至一个作业段终点后，若半幅封闭施工，可将再生机和罐车等倒至施工起点，进行第二幅施工，直至完成全幅作业面的施工。

8.2.8纵向接缝的位置应避免在车辆行驶的轮迹带内。纵向接缝处相邻两幅作业面间的重叠量宜为5-10cm。

- 8.3摊铺

8.3.1 采用沥青混合料摊铺方法摊铺，一台摊铺机的摊铺宽度不宜超过8m，否则应采用两台或以上相同型号的摊铺机组成梯队联合摊铺，相邻两台摊铺机应具有相同的压实能力，摊铺间距一般为10～30m，前后两台摊铺机轨道重叠50～100mm，保证纵向接缝为湿接缝。

8.3.2 摊铺速度应调整到与供料速度平衡，必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺。摊铺速度宜控制在2～3m/min范围内，容许放慢到1～2m/min，混合料不能出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕。

8.3.3摊铺机每次均应将剩余的混合料摊铺完成，做好临时接头。如等料时间过长，混合料完成破乳过程，影响继续摊铺时，应将已破乳的混合料挖除。

8.3.4宜采用钢丝绳引导的高程控制方式控制厚度。钢丝绳支架桩应牢固可靠，间距5m，钢丝绳直径2-2.5mm，拉线长度250-300m最佳，钢丝绳的紧线器拉力为1500-2000N，前后两根钢丝绳的搭接长度为10-20m。

8.3.5冷再生沥青混合料摊铺前，不必将熨平板加热，建议涂少量防粘剂（建议用植物油），其它小型工具可用水洁净。

8.3.6冷再生沥青混合料的松铺系数和松铺厚度，必须从实际施工中测得。

8.3.7摊铺机梯队作业时，两机前后错开间距10-20m合适，以保证纵向接缝质量。两幅之间应有30-60cm的搭接宽度。

8.3.8摊铺机在摊铺过程中，须控制好料位传感器的高程，使储料箱中的螺旋送料器始终埋入冷再生沥青混合料不小于3/4的高度，以减小在摊铺过程中冷再生混合料的离析。

8.3.9严禁在铺面层上用柴油清洗摊铺机。摊铺机的熨平板上，非本机工作人员不得站立和通行，防止浮动熨平板瞬间下沉。

- 8.4碾压

8.4.1 单层压实厚度宜控制在6-16cm为宜，超过此厚度范围可采取分层施工的方法解决。合理选择压路机组合方式和碾压程序，是保证冷再生沥青混合料能尽快达到最佳碾压效果的唯一手段。一般情况下，碾压宜分初压、复压、终压三个阶段。铺筑双车道冷再生沥青混合料的压路机数量不宜少于5台。

——初压：采用1-2台8-13t双钢轮压路机静压1-2遍（往返1个来回为1遍）、并紧跟摊铺机进行碾压，并保持较短的初压区长度（30-50m）。

——复压：宜先采用1-2台激振力30t以上单钢轮压路机振压（低或中档位）3-4遍，采用高频低幅；再采用2台30t以上轮胎式压路机（轮胎充气压力不小于0.8MPa，单轮配重不少于3吨，可加水）揉压4-6遍，以基本消除轮迹为宜。复压应紧跟在初压后开始，不宜随意停顿。压路机碾压段的总长度应尽量缩短，通常不超过60-80m。

——终压：宜采用1台8-13t双钢轮压路机静压1-2遍。终压应紧跟在复压后，如经复压后已无明显轮迹时可免去终压。

8.4.2 除上述压实机械外，在沿着缘石以及边角或狭窄路段的处理，还需配备1-2t手扶式小型振动压路机，将混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。

8.4.3 每台压路机均应以慢而均匀的速度碾压，碾压速度应符合表8.4.3的规定。

表8.4.3 压路机碾压速度（km/h）

| 压路机类型 | 初压 |  | 复压 |  | 终压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 双钢轮压路机 | 1-2（静压、振动） | 3（静压、振动） |  |  | 1-2（静压） | 3（静压） |
| 单钢轮压路机 |  |  | 3-4（振动） | 4（振动） |  |  |
| 轮胎式压路机 |  |  | 2-3（静压） | 5（静压） |  |  |

8.4.4碾压时，应将压路机的驱动轮面向摊铺机，行驶路线和碾压方向不宜任意改变。压路机在碾压过程中，不允许突然加速、急刹车、中途掉头、左右摇摆行进。在回程过程中，要做到慢起步、慢回程、慢停。振动压路机必须先停振回程后再起振。

8.4.5压路机从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处

向高处碾压。相邻碾压带应每次重叠1/2～1/3轮宽，最后直到碾压完全幅宽度为一遍。

8.4.6压路机不宜在同一断面处回程碾压，每次回程应前后错开不少于1m距离。初压、复压和终压的回程应都不在相同断面处，前后相距应在5-10 m以上。

——纵缝碾压：应以1/2轮宽进行跨缝碾压以消除缝迹。

——横缝碾压：用双钢轮压路机垂直于路线进行横向碾压，开始压路机多在已铺面层上，按间隔15cm逐渐重叠压实至新铺面层1.5-2.0m宽后,再顺路方向进行正常碾压。

8.4.7施工中，从拌和到碾压终了的时间不宜超过混合料的破乳和水泥的初凝时间。

8.4.8压路机碾压过程中不得在当天铺筑的路面上长时间（超过30min）停留或过夜。

- 8.5接缝

8.5.1 冷再生沥青混合料的铺筑应避免产生纵向干接缝，横向施工缝应采用平接缝。平接缝切缝应在混合料碾压结束后尽快进行，切缝后必须用硬扫帚及吹风机将切除料冲洗干净，并涂刷一薄层乳化沥青，方可铺筑新混合料。

8.5.2 应注意横向接缝处的平整度，刨除端部或切缝处的位置应通过3m直尺测量确定。

- 8.6养生及开放交通

8.6.1 冷再生沥青混合料碾压完成后应及时养生, 养生期一般为2-7天（养生期长短与气候、乳化沥青配方有关），以冷再生沥青混合料中总含水量小于2%。

8.6.2 铺筑好的冷再生沥青混合料应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，养生期头24h，禁止一切车辆行驶。48h后，可视情况允许施工用车辆均速慢行通过，但不得急刹车、停留和原地掉头。在开放交通后，路表面应进行养护，以使车辆可以安全行驶。所有路面上的松散颗粒都应用清扫车扫除。严禁在路面结构层上直接堆放土或杂物，严禁直接在结构层面上制作水泥砂浆。

8.6.3 工地现场须根据具体情况配备足够数量的彩条布或PU薄膜类防雨圈材，如摊铺后24小时内下雨，必须将养生路段再生层覆盖严密，并做好路肩排水。

9 施工质量管理和检查验收

- 9.1 施工前的质量管理和检查验收

9.1.1 所有材料包括RAP、新集料、矿粉、水泥、乳化沥青、水等，在开工前均应进行全套质量检测，并应满足第5章的技术要求。

9.1.2 在工程施工过程中，如材料的来源或规格发生变化时，变化的材料应进行全套质量检测，并应满足第5章的相关材料技术要求。

9.1.3 在工程施工过程中，每天开工前应对材料的质量进行检查，检查的项目和频率应满足表9.1.3的要求，并确认所有材料的技术指标满足第3章的相关技术要求。

表9.1.3 施工前材料的检查

| 材料 | 检查项目 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| RAP | 级配、含水量、沥青含量 | 每天1～2次， |
| 乳化沥青 | 残留物含量、粒子电荷、粘度 | 每批1次 |
| 水泥 | 初凝时间、终凝试件 | 每200吨1次 |
| 集料 | 级配、含水量、软弱颗粒含量 | 每2000吨1次 |
| 矿粉 | 级配 | 每200吨1次 |
| 水 | 无杂质 | 必要时，每批次1次 |

9.1.4 施工前应检查和标定拌和设备的技术性能、计量精度，以及摊铺机械和压实设备的配套情况、技术性能等。

- 9.2 施工过程中的质量管理和检查验收

9.2.1 施工过程中的质量管理和检查验收应满足表9.2.1的要求。

表9.2.1 施工过程的质量管理和检查验收

| 检查项目 |  | 技术要求 | 频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压实度（%） | 均值 | ≥98 | 每车道公里2次 | 灌砂法 （基于室内湿标准密度） |
|  | 单个值 | ≥96 |  |  |
| 空隙率（%） |  | ≤ 13 | 每车道公里2次 | 表干法 真空法 （基于最大理论密度） |
| 15℃劈裂强度（Mpa） |  | 根据所出层位及交通量要求确定 | 每工作日1次 | T0716 |
| 冻融劈裂强度比(TSR)（%） |  |  | 每3工作日1次 | T0729 |
| 动稳定度（次/mm） |  |  | 改变配合比时 | T0719 |
| 抗松散试验（25℃） |  |  | 每3工作日1次 |  |
| 低温弯曲试验（-10℃） |  |  | 每3工作日1次 |  |
| 平整度最大间隙（mm） |  | 8 | 随时，接缝处单杆测量 | T0931 |
| 纵断面高程（mm） |  | ±10 | 检查每个断面 | T0911 |
| 厚度（mm） | 均值 | －8 | 随时 | T0912 |
|  | 单个值 | －10 | 随时 |  |
| 宽度（mm） |  | 不小于设计宽度 | 检查每个断面 | T0911 |
| 横坡度（%） |  | ±0.3 | 检查每个断面 | T0911 |
| 外观 |  | 平整密实 | 随时 | 目测 |
| 总沥青含量 |  | ±0.4% | 每工作日1次 | 燃烧法 |
| 乳化沥青 |  | ±0.25% | 每工作日1次 | 总量控制法/水洗法 |
| 水泥用量 |  | ±0.2% | 每工作日1次 | 滴定法或 总量控制法 |
| 矿粉用量 |  | ±0.2% | 每工作日1次 | 总量控制法 |
| 混合料级配 31.5mm 26.5mm 13.2mm 4.75mm 0.075mm |  | 通过率或偏差 100% 80-100% ±6% ±4% ±2% | 每工作日1次 | 干筛， 皮带取样 |

- 9.3 完工后的质量管理和检查验收

9.3.1 完工后，全线以1～3km作为一个评定路段，按照表9.3.1的要求进行质量检查验收。

表9.3.1 完工后的质量检查验收

| 检查项目 |  | 技术要求 | 频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整度最大间隙（mm） |  | 8 | 每200m 2处，每处连续10次 | T0931 |
| 纵断面高程（mm） |  | ±10 | 每200m 4个点 | T0911 |
| 厚度（mm） | 均值 | －8 | 每200m每车道1个点 | T0912 |
|  | 单个值 | －15 | 每200m每车道1个点 |  |
| 宽度（mm） |  | 不小于设计宽度 | 每200m4个断面 | T0911 |
| 横坡度（%） |  | ±0.3 | 每200m4个断面 | T0911 |
| 外观 |  | 表面平整、密实，无浮石、弹簧现象，无明显轮迹、裂缝、推挤，无明显离析 | 随时 | 目测 |
| 空隙率（%） |  | ≤12 （钻孔，基于最大理论密度） | 不少于1次每车道每公里 | T0924或T0921 |

- 附录A

(规范性附录)

乳化沥青厂拌冷再生检测细则

A.1 RAP原材料

RAP需经破碎、筛分加工处理，分成0-10mm和10-30mm二种规格。分档后的沥青旧料应按表A.11和表A.1-2要求进行检测。目标配合比设计时以及试验路施工前所有指标必须全套检测，施工过程中的检测频率参照表A.1.1-1和表A.1.1-2执行。

表A.1-1  RAP技术指标一览表

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 | 抽检频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂当量，不小于 | % | 80 | T0334 | 1次/15工作日 |
| 含水量，不大于 | % | 2 | T0305 | 1次/工作日 |
| 沥青含量 | % | 实测 | 燃烧法 | 1次/工作日 |
| 级配（0-10mmRAP） | % | 实测 |  | 1-2次/工作日 |
| 级配（10-30mmRAP） 9.5mm通过率不大于 |  | 20 |  |  |
| 最大粒径，不大于 | mm | 31.5 | T0302 | 1次/工作日 |
| 半刚性材料混入率，不大于 | % | 2 | 目测 | 1次/工作日 |

表A.1-2 回收沥青检测项目

| 材料 | 检测项目 | 抽检频率（次/批） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收的沥青 | 针入度（25℃） | 1 | JTG E20 |
|  | 动力粘度（60℃） | 1 |  |
|  | 软化点 | 1 |  |
|  | 延度（25℃） | 1 |  |

注：回收沥青试验频率一般按路段进行划分，每划分路段检测1次，路段划分原则参考维修记录。

A.2乳化沥青

厂拌冷再生应采用慢裂型阳离子乳化沥青，乳化沥青应符合表A.2质量要求，同时还要根据公路等级、气候条件、交通状况、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法、当地的使用经验等调整乳化沥青配方。第一次使用时应全套检测，工程进行中每天开工或每批新到材料应抽检主要技术指标，包括粒子电荷、筛上剩余量、粘度和残留物含量。

表A. 2 乳化沥青检测项目

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  |  | 慢裂 | T0658 |
| 粒子电荷 |  |  | 阳离子(+) | T0653 |
| 筛上残留物(1.18mm筛)不大于 |  | % | ≤0.1 | T0652 |
| 粘度 | 恩格拉粘度计E25 |  | 2~30 | T0622 |
|  | 道路标准粘度C25,3 | s | 10-80 | T0620 |
|  | 25℃赛波特粘度Vs | s | 7~100 | T0621 |
| 蒸发残留物性质 | 残留分含量 | % | ≥65 | T0651 |
|  | 溶解度 | % | ≥97.5 | T0607 |
|  | 针入度(25℃) | 0.1mm | 40-150 | T0604 |
|  | 延度（15℃） | cm | ≥40 | T0605 |
| 与粗、细集料拌合试验 |  |  | 均匀 | T0659 |
| 常温贮存 稳定性 | 1d 不大于 | % | 1 | T0655 |
|  | 5d 不大于 |  | 5 |  |

注： 粘度可选择恩格拉粘度、道路标准粘度和赛波特粘度任一种；粒子电荷如用规范方法显示不明显，可用PH计测定，要求PH值不大于3.0

A.3 碎石原材料

碎石采用的集料应石质坚硬、清洁、不含风化颗粒。宜选用反击式破碎机轧制的碎石，应严格控制针片状颗粒含量，碎石中不应有粘土块、植物等有害物质，以确保集料的质量。第一次使用时应全套检测，工程进行中每2000吨材料应抽检主要技术指标，包括压碎值、吸水率、针片状含量和软石含量。

表A.3 碎石原材料检测项目与频率

| 指 标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于 | ％ | 26 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 | ％ | 28 | T0317 |
| 表观相对密度 不小于 | t/m3 | 2.5 | T0304 |
| 吸水率 不大于 | ％ | 3 | T0304 |
| 坚固性 不大于 | ％ | 12 | T0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料）不大于 | ％ | 18 | T0312 |
| 其中粒径大于9.5mm 不大于 | ％ | 15 |  |
| 其中粒径小于9.5mm 不大于 | ％ | 20 |  |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量不大于 | ％ | 1 | T0310 |
| 软石含量 不大于 | ％ | 5 | T0320 |
| 对沥青的粘附性， 不小于 |  | 4级 | T0616 |

A.4水泥

（1）宜选用普通硅酸盐水泥，水泥标号可以使用32.5或者42.5。不得使用快硬水泥、早强水泥。初凝时间不小于3小时，终凝时间不小于6小时。

（2）水泥应疏松、干燥，无聚团、结块，不得使用受潮变质的水泥。

（3）施工应采用冷再生混合料配合比设计时使用的水泥品种和标号。当水泥来源变化时，需要通过试验段验证其适用性，否则需要重新进行冷再生混合料配合比设计。

水泥材料在目标配合比设计和试验路施工前应进行技术指标全套检测（参照第4章），施工过程中可每200吨抽检一次，主要抽检项目见表A. 4。

表A.4 水泥材料检测项目

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细度（80μm） | % | ≤10 | T0502 |
| 初凝时间 | min | ≥180 | T0505 |
| 终凝时间 | min | ≥360 | T0505 |

A.5水

应洁净，不含有机物等其他杂质。

- 附录B

(规范性附录)

混合料标准试件试验（旋转压实成型法）

B.1冷再生沥青混合料的人工配制

（1）在室温条件下人工配制冷再生沥青混合料，不需对各种材料作加热处理。

（2）采用直径φ150mm的旋转压实试件作为标准试件。

（3）试验室成型的一组试件的数量不得少于3个。

（4）配制冷再生沥青混合料步骤：

a.称取一拌混合料所需各种材料，根据试验设备情况，通常每拌混合料可制成标准试件1～4个；

b.取各种规格铣刨料放入拌缸搅拌30秒；

c.加入矿粉及水泥继续搅拌15秒使料拌和均匀；

d.加入水搅拌30秒，拌和均匀并使集料表面完全湿润；

e.加入乳化沥青搅拌90秒使混合料色泽均匀。

拌合时间视拌合设备而定，如采用双卧轴强制式试验拌合设备，拌合时间可适当缩短。

（5）取出拌和好的混合料平铺于托盘在室内静置30分钟，但不宜超过60分钟。

B.2冷再生沥青混合料的压实成型

（1）旋转压实仪压力设定为0.6MPa，乳化冷再生旋转次数设定为50次；

（2）试模及套筒需保持室温，不需作加热处理。

B.3冷再生沥青混合料的脱模

压实成型后，宜尽快脱模以便检测试件成型质量并进行其它项目的测试。通常情况下应在60分钟内完成脱模程序。

- 附录C

(规范性附录)

混合料标准试件试验（马歇尔击实法）

C.1冷再生沥青混合料的人工配制

（1）在室温条件下人工配制冷再生沥青混合料，不需对各种材料作加热处理。

（2）采用直径φ152.4mm的大型马歇尔试件作为标准试件。

（3）试验室成型的一组试件的数量不得少于3个。

（4）配制冷再生沥青混合料步骤：

a.称取一拌混合料所需各种材料，根据试验设备情况，通常每拌混合料可制成标准试件1～4个；

b.取各种规格铣刨料放入拌缸搅拌30秒；

c.加入矿粉及水泥继续搅拌15秒使料拌和均匀；

d.加入水搅拌30秒，拌和均匀并使集料表面完全湿润；

e.加入乳化沥青搅拌90秒使混合料色泽均匀。

（5）取出拌和好的混合料平铺于托盘在室内静置30分钟，但不宜超过60分钟。

C.2冷再生沥青混合料的压实成型

（1）大型马歇尔试件压实仪击实次数为两面各112次；

（2）试模及套筒需保持室温，不需作加热处理；

（3）可不测混合料温度。

C.3冷再生沥青混合料的脱模

混合料进行带模养生，养生方式为试件直立式放入烘箱，60℃养生48小时后置于室温下冷却，待试件冷却后方可进行混合料脱模。

- 附录D

(规范性附录)

沥青冷再生混合料的劈裂强度试验方法

D.1 一般规定

D.1.1 标准的间接抗拉强度（ ITS ）试验需要测试试件在干燥和浸水两种条件下的ITS 值。通过测量试件的最大破坏荷载以确定ITS 值。

D.1.2 除本附录规定的试验方法外，其余试验应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》T0716的方法进行。

D.2 试验方法

D.2.1 应将养生好的试件在常温（25℃左右）下放置不少于6小时，并且适当去除试件表面的松散颗粒后，再量测每个试件的高度及直径。

D.2.2 在测试干试件劈裂强度之前，必须将试件置于恒温15℃空气浴中2小时。

D.2.3 在测试湿试件的劈裂强度之前，必须将试件放入恒温25℃水浴中浸水22小时,再将试件置于恒温15℃空气浴中2小时。

D.2.4 按式（D.2.4）计算干湿劈裂强度比ITSR ：

(D.2.4)

式中： ITSR －干湿劈裂强度比；

ITS wet －湿试件的值；

ITS dry －干试件的值。

- 附录E

(规范性附录)

混合料标准湿密度试验修改内容

E.1.1 大型旋转压实或马歇尔试件脱模后立即进行混合料标准湿密度试验。

E.1.2 直接称取试件的自然状况下的空中湿质量m（单位：g）。

E.1.3 直接用卡尺量取试件的高度h（单位：cm）。

E.1.4 计算试件的标准湿密度ρf公式为：

ρf= [4m/(3.14*D2*h)]

式中：ρf-试件标准湿密度，g/cm3；

D-试件直径，大型马歇尔试件为15.24cm，旋转压实试件为15.0cm。

- 附录F

(规范性附录)

乳化沥青冷再生混合料配合比设计方法（旋转压实）

F.1 一般规定

本方法适用于使用旋转压实方法进行乳化沥青冷再生混合料设计。

厂拌冷再生混合料配合比设计时沥青混合料回收料（RAP）应从原路面采用铣刨机铣刨取样，如使用其它取样方式，还应使用上述标准取样方法进行设计检验。

厂拌冷再生沥青混合料配合比设计应通过试验路段进行检验。

冷再生混合料，应采用采用旋转压实试验成型（直径150mm）。

F.2 确定工程设计级配范围

在本细则规定的级配范围内，根据交通等级、工程性质、交通特点、材料品种等因素，通过对条件大体相当的工程使用情况进行调查研究后确定，特殊情况下允许超出本细则级配范围。经确定的工程设计级配范围是配合比设计的依据，不得随意变更。

F.3 材料选择与准备

配合比设计的各种矿料、沥青混合料回收料（RAP）、水泥等必须按照相关规定，从工程实际使用的材料中取有代表性的样品。配合比设计所用材料，其质量应满足本规范的技术要求。当单一规格的集料某项指标不合格，但不同粒径规格的材料按照级配组成集料混合料指标能符合本规范要求时，允许使用。

F.4 矿料级配设计

测得沥青混合料回收料（RAP）、新集料等各组成材料的级配。以沥青混合料回收料（RAP）为基础，掺加不同比例的新集料，使合成级配满足工程设计级配的要求。合成级配曲线应平顺。

F.5 确定最佳含水率

可以采用旋转压实试验确定最佳含水量。乳化沥青试验用量可定为4%，变化5个用水量进行旋转压实成型，每个含水量至少成型两个试件，获得最大干密度时，其混合料的含水量既为最佳含水量OWC。

F.6 确定最佳乳化沥青用量OEC

以预估的沥青用量为中值，按照一定间隔变化形成5 个乳化沥青用量，保持最佳含水量OWC 不变，按照以下方法制备马歇尔试件（旋转压实试件）：（1）向拌和机内加入足够的混合集料（含回收沥青路面材料RAP）；（2）按照计算得到的加水量加水，拌和均匀，拌和时间一般为1 min；（3）按照计算的乳化沥青量加入乳化沥青，拌和均匀，拌和时间一般为1min；（4）将拌和均匀的混合料装入试模，要求装料量为4000g，旋转压实次数为50次；（5）压实完成后立即脱模，试件需立即测量湿高度和湿重，试件需平放入平板上，在60℃的鼓风烘箱中养生至恒重，养生时间一般不少于48h；（6）将试模从烘箱中取出，室温静置。

测定试件的毛体积相对密度γf。宜采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052）中的表干法或者corelock法。

在成型试件的同时，用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052）T0711 真空法实测各组再生混合料的最大理论相对密度γt。

将各组油石比试件进行15℃劈裂试验、浸水24h 的劈裂试验。浸水24h 劈裂试验的试验方法为：将试件完全浸泡在25℃恒温水浴中22h，再在15℃恒温水浴中完全浸泡2h，然后取出试件立即进行15℃的劈裂试验。

根据劈裂强度试验和浸水劈裂强度试验结果，结合工程经验，综合确定最佳乳化沥青用量OEC。

OEC 处的混合料空隙率应满足表6.2.4 的要求，否则应重新进行设计。

冻融劈裂试件成型的压实次数为50 次（标准击实试件），然后按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052）T0729 冻融劈裂试验方法对混合料性能进行检验，试验结果应满足表6.2.4、6.3.4 的要求。

- 附录G

(规范性附录)

乳化沥青冷再生混合料配合比设计方法（马歇尔）

G.1 一般规定

本方法适用于使用马歇尔方法进行乳化沥青冷再生混合料设计。

厂拌冷再生混合料配合比设计时沥青混合料回收料（RAP）应从原路面采用铣刨机铣刨取样，如使用其它取样方式，还应使用上述标准取样方法进行设计检验。

厂拌冷再生沥青混合料配合比设计应通过试验路段进行检验。

冷再生混合料，应采用大型击实法成型（Ø152.4mm×95.3mm）。

G.2 确定工程设计级配范围

在本细则规定的级配范围内，根据交通等级、工程性质、交通特点、材料品种等因素，通过对条件大体相当的工程使用情况进行调查研究后确定，特殊情况下允许超出本细则级配范围。经确定的工程设计级配范围是配合比设计的依据，不得随意变更。

G.3 材料选择与准备

配合比设计的各种矿料、沥青混合料回收料（RAP）、水泥等必须按照相关规定，从工程实际使用的材料中取有代表性的样品。使用乳化沥青作为再生结合料时，乳化沥青样品应满足表6.2.3及6.2.4 的要求。配合比设计所用材料，其质量应满足本规范的技术要求。当单一规格的集料某项指标不合格，但不同粒径规格的材料按照级配组成集料混合料指标能符合本规范要求时，允许使用。

G.4 矿料级配设计

测得沥青混合料回收料（RAP）、新集料等各组成材料的级配。以沥青混合料回收料（RAP）为基础，掺加不同比例的新集料，使合成级配满足工程设计级配的要求。合成级配曲线应平顺。

G.5 确定最佳含水率

参照《公路土工试验规程》（JTG E40）T0131 的方法，对合成矿料进行击实试验，确定最佳含水量。有条件可以采用旋转压实试验确定最佳含水量。乳化沥青试验用量可定为4%，变化水量进行击实试验，获得最大干密度时，其混合料的含水量既为最佳含水量OWC。

G.6 确定最佳乳化沥青用量OEC

以预估的沥青用量为中值，按照一定间隔变化形成5 个乳化沥青用量，保持最佳含水量OWC 不变，按照以下方法制备马歇尔试件（旋转压实试件）：（1）向拌和机内加入足够的混合集料（含回收沥青路面材料RAP）；（2）按照计算得到的加水量加水，拌和均匀，拌和时间一般为1 min；（3）按照计算的乳化沥青量加入乳化沥青，拌和均匀，拌和时间一般为1min；（4）将拌和均匀的混合料装入试模，放到大马歇尔击实仪上，击实次数要求为：乳化沥青试样双面各击实112次；（5）将试样连同试模一起侧放在60℃的鼓风烘箱中养生至恒重，养生时间一般不少于48h；（6）将试模从烘箱中取出，然后侧放在地面上，在室温下冷却至少12h，然后脱模。（7）采用旋转压实成型时，压实结束需立即脱模，试件平放入水平板或托盘中放入烘箱进行养生。

测定试件的毛体积相对密度γf。宜采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052）中的表干法或者corelock法。

在成型马歇尔试件的同时，用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052）T0711 真空法实测各组再生混合料的最大理论相对密度γt。

将各组油石比试件分别进行15℃劈裂试验、浸水24h 的劈裂试验。浸水24h 劈裂试验的试验方法为：将试件完全浸泡在25℃恒温水浴中22h，再在15℃恒温水浴中完全浸泡2h，然后取出试件立即进行15℃的劈裂试验。

根据劈裂强度试验和浸水劈裂强度试验结果，结合工程经验，综合确定最佳乳化沥青用量OEC。

OEC 处的混合料空隙率应满足表6.2.4 的要求，否则应重新进行设计。

冻融劈裂试件成型的击实次数规定为双面各击实50 次（标准击实试件），然后按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052）T0729 冻融劈裂试验方法对混合料性能进行检验，试验结果应满足表6.2.4、6.3.4 的要求。

- 附录H

(规范性附录)

乳化沥青含量测定方法（水洗法）

H.1 一般规定

该方法能够有效解决乳化沥青冷再生混合料乳化沥青用量难以剂量，无法实时指导混合料生产等技术问题，且试验过程简单可靠。

H.2 试验方法

1.向一定数量的乳化沥青冷再生混合料中加水，并搅动，乳化沥青冷再生混合料的质量记为m料；

2。将水及混合料过筛，并回收滤液；

3.重复步骤1、2至浸泡混合料液体变清为止；

4.滤液蒸干水分后，将蒸干物做抽提试验，计算抽提出沥青的重量，记为m；

5.根据室内检测试验得到的固含量P计算乳化沥青的用量W，W=m/ m料/p。

为了确保检测的准确性，可以进行三组平行试验，平行实验的误差不能超过均值的10%，若超过，此结果废除。

6.步骤1中，向混合料中加水的同时可以滴入一滴餐洗净，以提高检测的精确度。

7.步骤2中水及混合料优选过0.075mm方孔筛。

8.为了避免乳化沥青出现破乳现象，影响试验结果，步骤G2完成的时间距离取料时间间隔不可超过15分钟。

9.步骤G4所述抽提试验为非燃烧法抽提试验，即现有技术中燃烧法抽提试验之外的其它抽提试验方法均可采用，如回流法抽提试验、离心法抽提试验等。